ООО “Казанские стальные профили”

ОКП 112210	                    Группа  Ж14

УТВЕРЖДАЮ:

Директор                                                     ООО “Казанские стальные профили”

___________Муллахматов М.Н.

____  _______2006г.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ТИПА

«ИСПАНСКАЯ  СЬЕРРА»                                                                              СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

### Технические условия

ТУ 1122-002-70890834-2006

Дата введения « 10 » января 2007г

РАЗРАБОТАНО:

Инженер-технолог

___________Тимонина И.А.

___   ________2006г.

Главный инженер

_____________Хаметшин Р.Г.

____  ________2006г.

2006г.

-2-                     ТУ1122-002-70890834-2006

Настоящие технические условия распространяются на  металлочерепицу  типа «Испанская Сьерра» с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием (далее металлочерепица), предназначенная для устройства кровли жилых и производственных зданий. Изготавливается из рулонного  тонколистового проката  с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием  по ГОСТ 30246, ТУ14-1-4792 , из проката рулонного с полимерным покрытием по ТУ 3500 РК38428679 АО-050-2005, а также

из медной ленты по ГОС1173-93 на профилегибочном стане фирмы SAMESOR (Финляндия) и предназначена для применения в строительстве. Металлочерепица увеличивает несущую способность  металлической кровли и придает ей декоративный эффект.

Обязательные требования к качеству металлочерепицы изложены в разделе

Металлочерепицу классифицируют по:

- назначению;

- способу монтажа;

- материалу  заготовки;

- толщине используемого металла;

Металлочерепица изготавливается с  замком  скрытого крепления  и без замка скрытого      крепления.

Металлочерепица  со скрытым креплением повышает в несколько раз срок службы всей кровли за счет того, что закрытые места крепления не подвержены внешним

атмосферным  воздействиям   и  не требует текущего обслуживания в течение всего срока эксплуатации.

Металлочерепица   выпускается 3-х типов:

1 тип:   Модульная  одношаговая металлочерепица со скрытым креплением

Имеет выштампованный  Z-образный замок для скрытого крепления.

Имеет фигурный отштампованный карнизный край.

Высота ступени 26 мм.

Длина шага  от 150мм до 500мм.

Подконьковый остаточный край  металлочерепицы 51 мм.

2 тип:  Модульная  двухшаговая металлочерепица со скрытым креплением.

Имеет выштампованный  Z-образный замок для скрытого крепления.

Имеет фигурный отштампованный карнизный край.

Высота ступени 26 мм.

Длина шага  от 150мм до 500мм.

Подконьковый остаточный конец металлочерепицы 51 мм.

Модульная металлочерепица типа 1 и 2 очень удобна при монтаже сложных,  многоскатных   кровель.

3 тип:   Металлочерепица  без скрытого крепления по длине  от  карниза  до конька

Не имеет замка  скрытого крепления.

Имеет фигурный отштампованный карнизный край

Высота ступени  от 5  до  26 мм.

Длина шага от 150 до 500 мм

-3-                                   ТУ1122-002-70890834-2006

Металлочерепица обозначается в соответствии со следующей схемой:

ХХ    - ХХ    -  Х   х  Х

___________________                  Наименование изделия

_____________                  № типа

______                  шаг поперечных гофр

__                 высота

1.3 Основные размеры и характеристики

Размеры и масса металлочерепицы должна соответствовать величинам, указанным в таблицах  №1,  №2  и на чертежах  (Приложения №1, №2, №3)

Таблица №1

Материал: ОЦ08ПС ГОСТ 14918 с лакокрасочным покрытием ГОСТ30246,  ТУ14-1-4792 (ширина заготовки 1250 мм)

| № | Обозначение | Полная ширина, мм | Полезная ширина, мм | Толщина заготовки, мм | Шаг поперечных гофр мм | Высота, мм | Теоретическая масса кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Тип 1 |  |  |  |  |  | Масса 1 шт. |
| 1 | МЧ-1Т-400х26 | 1164 | 1065 | 0,5 | 400 | 26 | 2,5352 |
| 2 | МЧ-1Т-350х26 | 1164 | 1065 | 0,5 | 350 | 26 | 2,2898 |
| 3 | МЧ-1Т-250х26 | 1164 | 1065 | 0,5 | 250 | 26 | 1,7992 |
| 4 | МЧ-1Т-200х26- | 1164 | 1065 | 0,5 | 200 | 26 | 1,5539 |
| 5 | МЧ-1Т-150х26 | 1164 | 1065 | 0,5 | 150 | 26 | 1,3086 |
|  | Тип 2 |  |  |  |  |  | Масса 1 шт. |
| 6 | МЧ-2Т 400х26 | 1164 | 1065 | 0,5 | 400 | 26 | 4,6343 |
| 7 | МЧ-2Т-350х26 | 1164 | 1065 | 0,5 | 350 | 26 | 4,1437 |
| 8 | МЧ-2Т-250х26 | 1164 | 1065 | 0,5 | 250 | 26 | 3,1625 |
| 9 | МЧ-2Т-200х26 | 1164 | 1065 | 0,5 | 350 | 26 | 2,6718 |
| 10 | МЧ-2Т-150х26 | 1164 | 1065 | 0,5 | 150 | 26 | 2,1812 |
|  | Тип 3 |  |  |  |  |  | Масса 1 го п.м. |
| 11 | МЧ-3Т-400х26 | 1164 | 1065 | 0,5 | 400 | 26 | 5,4635 |
| 12 | МЧ-3Т-350х26 | 1164 | 1065 | 0,5 | 350 | 26 | 5,5325 |
| 13 | МЧ-3Т-250х26 | 1164 | 1065 | 0,5 | 250 | 26 | 5,6493 |
| 14 | МЧ-3Т-200х26 | 1164 | 1065 | 0,5 | 200 | 26 | 5,8350 |
| 15 | МЧ-3Т-150х26 | 1164 | 1065 | 0,5 | 150 | 26 | 6,2065 |
| 16 | МЧ-3Т-150х15 | 1164 | 1065 | 0,5 | 150 | 15 | 5,6563 |
| 17 | МЧ-3Т-150х10 | 1164 | 1065 | 0,5 | 150 | 10 | 5,4061 |
| 18 | МЧ-3Т-400х12 | 1164 | 1065 | 0,5 | 350 | 12 | 5,160 |

-4-                                   ТУ1122-002-70890834-2006

Таблица №2

Материал: Листы из медной ленты по ГОСТ1173  (ширина заготовки 600мм)

| № | Обозначение | Полная ширина, мм | Полезная ширина, мм | Толщина заготовки, мм мм | Шаг поперечных гофр мм | Высота, мм | Теоретическая масса кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип 1 |  |  |  |  |  | Масса 1 шт. |
| 1 | МЧ-1Т-400х26 | 563 | 435 | 0,6 | 400 | 26 | 1,6612 |
| 2 | МЧ-1Т-350х26 | 563 | 435 | 0,6 | 350 | 26 | 1,5004 |
| 3 | МЧ-1Т-250х26 | 563 | 435 | 0,6 | 250 | 26 | 1,1789 |
| 4 | МЧ-1Т-200х26- | 563 | 435 | 0,6 | 200 | 26 | 1,0182 |
| 5 | МЧ-1Т-150х26 | 563 | 435 | 0,6 | 150 | 26 | 0,8575 |
|  | Тип 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | МЧ-2Т 400х26 | 563 | 435 | 0,6 | 400 | 26 | 3,0368 |
| 7 | МЧ-2Т-350х26 | 563 | 435 | 0,6 | 350 | 26 | 2,7154 |
| 8 | МЧ-2Т-250х26 | 563 | 435 | 0,6 | 250 | 26 | 2,0724 |
| 9 | МЧ-2Т-200х26 | 563 | 435 | 0,6 | 350 | 26 | 1,7508 |
| 10 | МЧ-2Т-150х26 | 563 | 435 | 0,6 | 150 | 26 | 1,4293 |
|  | Тип 3 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | МЧ-3Т-400х26 | 563 | 435 | 0,6 | 400 | 26 | 3,5802 |
| 12 | МЧ-3Т-350х26 | 563 | 435 | 0,6 | 350 | 26 | 3,6254 |
| 13 | МЧ-3Т-250х26 | 563 | 435 | 0,6 | 250 | 26 | 3,702 |
| 14 | МЧ-3Т-200х26 | 563 | 435 | 0,6 | 200 | 26 | 3,8237 |
| 15 | МЧ-3Т-150х26 | 563 | 435 | 0,6 | 150 | 26 | 4,0671 |
| 16 | МЧ-3Т-150х15 | 563 | 435 | 0,6 | 150 | 15 | 3,7066 |
| 17 | МЧ-3Т-150х10 | 563 | 435 | 0,6 | 150 | 10 | 3,5426 |

1.3.1 Размеры, форма сечений, справочные величины металлочерепицы должны соответствовать величинам,  указанным на чертежах  (Приложения  №1, №2, №3).

1.3.2 Листы  металлочерепицы могут изготавливаться по длине от 400  мм до 8000 мм.  По согласованию изготовителя и потребителя допускается изготавливать металлочерепицу  любой мерной длины, но не более 8000  мм.